Die Erqebnisse der Analyse von Biodiesel (RME)/

Výsledky analýzy Biodiselu (RME)

Analyse von:   Biodiesel (RME=Raps-Methyl-Esther)

Prüfmuster/ Testovaný vzorek: Falko II. Czech s.r.o.

Prüf ID/ Číslo analýzy: GLY086/08

Spec:

| Prüf parameter/ Hodnocená vlastnost | Prüfverfahren Použitá metodika | Prüfergebnis Zjištěná hodnota | Grenzwert Mezní hodnota | Einheit/ Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraftstoff / Palivářské vlastnosti Ester-Gehalt / Obsah esteru | Pr EN14103 | 98,2 | min. 96,5 | % (m/m) |
| Dichte bei 1 5 °C / Hustota při 15 (C | EN ISO 3675 EN ISO 12185 | 882 | 860-900 | kg/m3 |
| Kinematische Viskositát bei 40 °C / Kinematická viskozita při 40(C | EN ISO 31 04 | 4,96 | 3,5-5,0 | mm2/s |
| Flammpunkt nach P.M. / Bod vzplanutí dle PM | ISO/CD 3679 | 140 | min. 120 | °C |
| GFPP / Filtrovatelnost | DIN EN 116 | -20 | * | "C |
| Schwefelgehalt/ Obsah síry |  | 6 | max. 10 | mg/kg |
| Koksrückstand / Karbonizační zbytek | DIN EN ISO 10370 | 0,05 | max. 0,3 | % (m/m) |
| Cetanindex / Cetanový index | EN ISO 51 65 | 52,9 | min. 51 |  |
| Asche (Sulfát) / Obsah popela | ISO 3987 | 0,012 | max. 0,02 | % (m/m) |
| Wassergehalt K.-F. / Obsah vody | DIN EN ISO 12937 | 272 | max. 500 | mg/kg |
| Gesamtverschmutzung / Celkový obsah nečistot | DIN EN 12662 | 20 | max. 24 | mg/kg |
| Korrosionswirkung auf Kupfer (3h bei 50°C) / Korozivní působení na měď (3h při 50 "C) | EN ISO 21 60 | 0,85 | max.1 | Korrosionsgrad |
| Oxidationsstabilitat 110 °C / Oxidační stabilita | DIN EN 141 12 | 6,9 | min. 6,0 | h |

| Ester/ Estery Saurezahl / Číslo kyselosti | Pr EN14104 | 0,41 | max. 0,5 | mg KOH/g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lodzahl/Jod | Pr EN14111 | 117 | max. 120 | 93/100g |
| Gehalt an Linoleinsaure - Methylester | Pr EN14103 | 11 | max.12 | % (m/m) |
| Gehalt an Fettsaure - Methytestem mit mehr als 3 Doppelbind. |  | 0,8 | max.1 | % (m/m) |
| Methanol-Gehalt / Obsah metanolu | Pr EN14110 | 0,18 | max. 0,2 | % (m/m) % (m/m) |
| Freies Glycerin-Gehalt / Obsah volných glycerinů | DIN EN 141 05 | 0,19 | max. 0,020 |  |
| Monoglyceride-Gehalt / Obsah monoglyceridů |  | 0,73 | max. 0,80 | % (m/m) |
| Diglyceride-Gehalt / Obsah diglyceridů |  | 0,17 | max. 0,20 | % (m/m) |
| Triglyceride-Gehalt / Obsah Triglyceridů |  | 0,13 | max. 0,20 | % (m/m) |
| Gesamtglycerin-Gehalt / Celkový obsah glycerinů |  | 0,22 | max. 0,25 | % (m/m) |
| Alkali-Gehalt (Na + K) / Obsah alk. | Pr EN 14108/14 | 4,5 | max. 5 | mg/kg |
| Phosphor Gehalt / Obsah fosforu | Pr EN14107 | 9,1 | max. 10 | mg/kg |

Barva a vzhled: Barva bronzově hnědá, vzhled čirý, bez volné či emulgované vody a bez viditelných nečistot.

Konkl.:    Dieser Biodiesel (RME) entspricht der tschechischen Norm ČSN 65607, und der DIN EN 14214

Závěr: Všechny sledované parametry odpovídají požadavkům ČSN 65 6507 A DIN EN 14214.